简要技术要求或招标项目的性质：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 执行标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯棉被套 | 1500 × 2100MM | 2 床 | GB/T22796-2009 GB18401-2010 | 纯棉 32 支；色牢度≥3级（湿摩色牢度≥2-3级）；水洗尺寸变化率±5.0% ；甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5；禁用标准规定的可分解芳香胺染料； 纤维成份含量按合同要求，应符合FZ/T01053-2007标准规定；密度按产品设计规格，应符合GB/T411-2008等相关产品标准要求。 |
| 2 | 纯棉床单 | 1150 × 2100MM | 2 床 | GB/T22797-2009 GB18401-2010 | 纯棉 32支；色牢度≥3级（湿摩色牢度≥2-3级）；水洗尺寸变化率±5.0% ；甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5；禁用标准规定的可分解芳香胺染料； 纤维成份含量按合同要求，应符合FZ/T01053-2007标准规定；密度按产品设计规格，应符合GB/T411-2008等相关产品标准要求。 |
| 3 | 纯棉枕套 | 400 × 700MM | 2 个 | GB/T22843-2009 GB18401-2010 | 纯棉 32 支；色牢度≥3级（湿摩色牢度≥2-3级）；水洗尺寸变化率±5.0% ；甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；纤维成份含量按合同要求，应符合FZ/T01053-2007标准规定；密度按产品设计规格，应符合GB/T411-2008等相关产品标准要求。 |
| 4 | 枕芯 | 400 × 650MM | 1 个 | GB/T22843-2009 GB18383-2007 | 填充料：涤纶、腈纶、锦纶等符合国家相关标准的材料，纤维含量偏差按相关产品标准执行。 |
| 5 | 一级棉胎 | 1400 × 2000MM 1 ． 5KG | 2 床 | GH/T1020-2000 GB18383-2007 | 符合 GH/TI020-2000 一级棉胎的质量技术指标要求。 |
| 6 | 学生专用床垫 | 800 × 2000MM | 1 床 |  | 按照投标样品验收 |
| 7 | 蚊帐 | 800 × 1500 ×2000MM | 1 床 | FZ/T62014-2009 | 21支、布顶、双纱罗纹；网眼密度：直向（孔/5㎝）≥16,横向（孔/5㎝）≥26；纤维含量偏差按合同要求，应符合FZ/T01053-2007标准规定；弹子顶破强力：≥133N；；接缝强力：≥120N;水洗尺寸变化率±0.4%；色牢度≥3级。 |